Необходимость проведения НИОКР по глинистым сланцам Зилаира.

Давлетов М.И. (директор ООО «Коинот»),

Турекешев Г.Т-Г. (доцент БГПУ им.М.Акмуллы).

При проведении инженерно-геологических работ в степных районах Зилаирского района приходилось часто наблюдать такую картину: издавна, более 1000 лет, местное население строит сараи из бута глинистых сланцев (D3-C1) высотой до 3м, причем без цемента. Во время перестройки стал вопрос строительства перерабатывающих цехов: молочных, мясных. Но из-за отсутствия финансирования, и невозможности перерабатывать животноводческое сырье, местным жителям пришлось значительно сократить количество скотины в личных хозяйствах. Задача науки Башкирии состоит в том, чтобы найти новые дешевые строительные материалы из местных недр и в кратчайшие сроки ввести их в коммерческий оборот.

Рис.1.     Геологическая карта юга Башкирии.

Наиболее перспективным по инновациям для юга Башкирии является введение в промышленную эксплуатацию месторождения глинистых сланцев Зилаира. Территориально, месторождение глинистых сланцев расположено в 3 районах Башкирии: Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском, далее уходит в Оренбургскую область, возможно Казахстан. Ориентировочные контуры  100х10х1км, запасы примерно 2,6 триллиона тонн сырья, стоимость 260 триллиона руб. возможно, это крупнейшие месторождение в Европе.

При СССР, использование местных месторождений отошло к министерству строительства. Но оно никогда не занималось подсчетом запасов глинистых сланцев и не ставило их на баланс полезных ископаемых. Для определения исходных данных по возможности использования в строительстве глинистых сланцев было отобрано 5 проб вблизи автодороги Бердяш-Зилаир.

Фото1. Глинистый сланец.

В   лаборатории  испытаний строительных материалов и изделий ГУП института «БашНИИстрой» были испытаны 2 пробы  глинистых сланцев, с побережья рек Шар и Зилаир с целью определения возможной области применения указанных пород. Лабораторные испытания выполнялись по ГОСТ 30629-99.  Полученные  результаты определения физико-механических свойств и химического состава глинистых сланцев представлены  в таблицах 1, 2. Пробы глинистых сланцев представлены отдельными камнями пластинчатой формы размером от 50 до 200 мм и толщиной от 10 до 60 мм. Порода камнеподобная, образцы с реки Шар (проба №1) имеет коричневую (глинистую) окраску, образцы с реки Зилаир (проба №2) – зеленоватую окраску. Согласно полученным результатам, испытуемые породы характеризуются прочностью при сжатии 250-400 кгс/см2  и по ГОСТ 9479-98 относятся к  низкопрочным породам. Прочность пробы №1 несколько ниже и составляет 28,3 МПа, пробы №2 – несколько выше и составляет 33,8МПа. Прочность породы в обеих пробах при сжатии в водонасыщенном состоянии не снижается.

Таблица 1 – Физико-механические  показатели  глинистых сланцев

| N п/п | Наименова-ние пробы | Средняя плотность, кг/м3 | Водопогло-щение, % | Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии, МПа (кгс/см2) | Снижение прочности при сжатии породы в водонасыщенном состоянии, % | Потеря массы при испытании щебня на дробимость фракции 10-20мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в сухом состоянии | в водонасыщенном состоянии |
| 1 | Глинистый сланец с р. Шар | 2830 2360 ср. 2595 | 1,71 1,54 1,82 ср. 1,69 | 32,5 (325,0) 24,5 (245,0) 27,8 (278,0) ср. 28,3 (283,0) | 0 | 10,3 | 24 |
| 2 | Глинистый сланец с р. Зилаир | 3120 3000 ср. 3060 | 1,25 2,1 1,44 ср. 1,5 | 38,9 (389,0) 28,9 (289,0) 33,2 (332,0) 34,3 (343,0) ср. 33,8 (338,0) | 0 | 10,7 | 19,3 |

При выпиливании образцов для испытаний установлено, что образцы из пробы №1 при распиливании расслаиваются на тонкие пластинки, образцы из пробы №2 (р.Шар) имеют более плотную структуру и не расслаиваются. Плотность образцов из пробы №1 составляет  2600 кг/м3, образцов из пробы №2 - 3060 кг/м3. В соответствии со своими физико-механическими свойствами глинистые сланцы могут применяться для кладки стен сараев, гаражей и других,  малоответственных неотапливаемых подсобных сооружений, а также в качестве материала для бутовых и бутобетонных фундаментов, как они и применяются на протяжении тысячелетий. Однако при строительстве более ответственных отапливаемых зданий (в т.ч. многоэтажных) применение глинистых сланцев будет проблематичным по следующим причинам. Щебень из обеих проб глинистых сланцев характеризуется маркой по дробимости 400, при этом потеря массы для фракции щебня 10-20мм в водонасыщенном состоянии составляет 19-24%, в сухом состоянии – 10,3-10,7%. Учитывая, что сланцы содержат в своем составе глинистые минералы, эти породы могут служить сырьем для производства керамики, огнеупорных материалов (ГОСТ 9169-75*).

Таблица 2 - Химический состав глинистых сланцев.

| Наименование пробы | Содержание оксидов в перерасчете на сухое вещество, % |
| --- | --- |
|  | Потери при прокаливании | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 общ | Na2O+ K2O | Сумма |
| Глин. сланец с р.Шар | 4,72 | 59.59 | 15.69 | 0,89 | 9.94 | 2.7 | 6.25 | 0.45 | Отс. | 100,23 |
| Глин.сланец с р.Зилаир | 3,72 | 63,45 | 15,19 | 0,74 | 8,0 | 2,59 | 5,61 | 0,53 | Отс. | 99,83 |

По результатам ранее проведенных работ можно рекомендовать такие сланцы в производстве керамзитового щебня. Полученный керамзитовый щебень тяжелый, объемный вес 0,8-1.5кг/см³. Для производства огнеупоров эти сланцы не пригодны. Возможно использование в качестве добавки в производстве керамического кирпича.  Для этого необходимо сланцы подвергнуть переработке, которое включает дробление, помол, просев.

В данный момент 2 пробы исследуются в лаборатории керамики БГПУ им. М.Акмуллы. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о возможности производства пенокерамики для стеновых блоков, с дальнейшим изготовлением готовых комплектов малоэтажных домов для Крайнего Севера.

### Для создания энергосберегающих технологий и более упрощенной экспертизы инвесторов, было бы желательно провести эти работы в Академии Наук Башкирии. Но даже ввести на 2010 год эту тематику в планы АН РБ оказалось невозможным, из-за консервативности этих структур. Практически все специалисты АН РБ входят УНЦ РАН. Такое научное двоевластие. Из-за него не удалось закрепить выводы института геологии и института механики по выводам АН РБ: с учетом 6 заводов авиационного профиля Уфы, построить филиал завода Боинг в столице Башкирии. Не удается ввести в план работ ИГ УНЦ доработку прибора ИГА-1, георадара для министерства строительства Башкирии, хотя израильская фирма «Бедек авион» уже подписала инвестпроект с минпромом РБ на 2,66млрд руб на строительство ремонтного терминала по ремонту аэробусов и боингов в Уфе,  и «Газпром» уже рекомендовал своим подразделениям по РФ применять георадар ИГА-1, созданный специалистами УГАТУ, на трассах трубопроводов.

Также, вопрос введения в эксплуатацию глинистых сланцев Зилаира в ИГ УНЦ РАН не рассматривается, т.к. «сверху»- разнарядки нет.

Надо учитывать, все вышеперечисленные лабораторные анализы сделаны по устаревшим ГОСТам и требованиям. Поэтому, невзирая на ситуацию, необходимо провести работы с учетом новых технологий и научных наработок. Для технологических и опытно-конструкторских работ по пенокерамическим сооружениям необходимо 10 млн. рублей. Эти средства можно легко найти у инвесторов при наличии проектной документации, подтвержденной АН РБ.

Литература

- ГОСТ 9169-75* «Сырье глинистое для керамической промышленности».

- ГОСТ 2642.0-86-ГОСТ 2642.8-86 и ГОСТ 2642.11-86. Материалы и изделия огнеупорные. Методы анализа. Издательство стандартов, 1986.

### прибор ИГА-1       www.iga1.ru